中山市预拌混凝土企业生产原材料及出厂混凝土抽检结果

（2018年4、5、6月）

| 序号 | 企业名称 | 原材料抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂混凝土抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砂 |  |  |  | 粉煤灰 |  |  | 外加剂 |  |  |  | 水泥 |  |  | 石 |  |  | 矿渣粉 |  |  | 强度 |  |  |  | 水溶性氯离子含量 |  |  |  |
|  |  | 数量 |  | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 |  | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合设计值数 | 不符合设计值数 |  | 数量 |  | 符合标准要求 | 不符合标准要求 |
| 1 | 一建混凝土公司 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 2 | 巨辉混凝土公司 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 3 | 盈建混凝土公司 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 4 | 佳骏混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 5 | 恒业混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 6 | 恒利混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 7 | 市政混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 8 | 大鹏混凝土公司 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 9 | 锦标混凝土公司 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 10 | 东峻混凝土公司 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 11 | 宏基混凝土公司 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 12 | 联盛混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 13 | 炬达混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 14 | 宇宏混凝土公司 | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 |
| 15 | 建华混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 16 | 东瑞混凝土公司 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 |
| 序号 | 企业名称 | 原材料抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂混凝土抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砂 |  |  |  | 粉煤灰 |  |  | 外加剂 |  |  |  | 水泥 |  |  | 石 |  |  | 矿渣粉 |  |  | 强度 |  |  | 水溶性氯离子含量 |  |  |  |  |
|  |  | 数量 | 符合标准要求 |  | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 |  | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合标准要求 | 不符合标准要求 | 数量 | 符合设计值数 | 不符合设计值数 | 数量 |  | 符合标准要求 |  | 不符合标准要求 |
| 17 | 粤华混凝土公司 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 18 | 万宜混凝土公司 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 29 | 三和混凝土公司 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 20 | 金田混凝土公司 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 21 | 恒盛混凝土公司 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 22 | 富业混凝土公司 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 23 | 盈基混凝土公司 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 24 | 汤始建华混凝土公司 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 25 | 隆宏混凝土公司 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 总计 |  | 50 | 50 |  | 0 | 49 | 49 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 56 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 26 |  | 26 |  | 0 |
| 合格率% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |

备注：1、本抽检工作由中山市建设工程质量检测中心有限公司完成检测。

2、各类材料检验项目如下：

①砂：颗粒级配（a）、含泥量（b）、泥块含量（c）、氯离子含量（d）；

②粉煤灰：细度（e）、需水比（f）、烧失量（g）、三氧化硫（h）；

③外加剂：氯离子含量（d）、,碱含量（i）、固含量（j）、pH值（k）、密度（l）、减水率（m）、泌水比（n）、凝结时间差（o）、抗压强度比（p）；

④水泥：凝结时间（o）、安定性（q）、强度（r）；

⑤碎石：颗粒级配（a）、含泥量（b）、泥块含量（c）、针片状含量（s）；

⑥矿渣粉：活性指数（t）、流动度比（u）、密度（l）、比表面积（v）；

⑦出厂混凝土：拌和物水溶性氯离子含量（d）（仪器快速检测法）、28天标养强度