| 附件： 中山市2023年预拌混凝土生产企业质量检查情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 检查发现存在的安全隐患 | 备注 |
| 1 | 中山市三和混凝土有限公司 | \ |  |
| 2 | 中山市金田混凝土有限公司 | 1 、物检室、化学分析室、混凝土力学室、混凝土成型试配室的温、湿度不符合要求； 2 、未见波美比重计； 3 、混凝土振动台不在计量有效期内； 4 、 2023年7月后的混凝土合格证未上传系统； 5 、配合比设计及调整文件未见技术负责人签名； 6 、未见建立生产设备管理制度、设备档案和主要设备使用记录； 7 、未见生产、试验用计量设备、试模的自校记录； 8 、未见混凝土出厂检验的坍落度记录； 9 、未见基本性能试验报告。 |  |
| 3 | 中山市粤华混凝土有限公司 | 1、化学药品未进行专柜专人保管； 2、水泥试件养护方式不符合规范要求； 3、砂、水泥原始记录信息不完整。 |  |
| 4 | 中山市万宜混凝土有限公司 | 1、化学药品未进行专柜专人保管； 2、部分水泥原始记录未见审核； 3、砂原始记录不符合规范； 4、试饼法原始记录有误。 |  |
| 5 | 中山市锦标混凝土有限公司 | - 1、混凝土进场验收单中的必填信息内容不完整； 2、部分试验室设备无计量证书； 3、化学药品氯离子溶液无溯源记录； - 4、混凝土标准养护室温度、湿度超过标准规范要求； - 5、部分水泥胶砂无唯一性标识； - 6、水泥分析天平无检定标签； - 7、9月5日之后的混凝土进场验收单部分无“中山住建”二维码。 |  |
| 6 | 广东粤皖混凝土有限公司 | - 1、混凝土合格证未上传系统； - 2、混凝土开盘鉴定资料未上传系统； - 3、未见混凝土开盘鉴定资料； - 4、未见基本性能试验报告； - 5、混凝土成型试配室的温、湿度不符合要求。 |  |
|  | 中山市宇宏混凝土有限公司 | 1、水泥胶砂振动台基座尺寸不符合规范要求； 2、部分设备缺管理制度。 |  |
| 序号 | 受检单位名称 | 检查发现存在的安全隐患 | 备注 |
| 7 | 广东汤始建华混凝土有限公司 | - 1、混凝土合格证未上传系统； - 2、混凝土开盘鉴定资料未上传系统； - 3、未见混凝土开盘鉴定资料； - 4、未见混凝土强度异常或达不到规定要求时的相应处理措施文件； - 5、未见基本性能试验报告； - 6、混凝土力学室、混凝土成型试配室的温、湿度不符合要求。 |  |
| 8 | 中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心 | - 1、混凝土进场验收单中的必填信息内容不完整； - 2、部分设备现场未能提供计量证书； - 3、化学药品未进行专柜专人保管； - 4、水泥试验原始记录中安定性描述不符合规范要求； - 5、水泥细度负筛试验环境不满足规范要求； - 6、未见砂氯离子检验原始记录； - 7、混凝土抗渗试件未见唯一性标识； - 8、9月5日之后的混凝土进场验收单部分无中山住建二维码。 |  |
| 11 | 中山市东峻混凝土有限公司 | 1 、粉煤灰进场自检参数不全; 2 、部分设备现场未能提供计量证书。 |  |
| 12 | 中山市东瑞混凝土有限公司 | 1 、混凝土抗折试验机校准点位不足; 2 、部分设备现场未能提供计量证书; 3 、天然砂、碎石自检原始记录信息不全; 4 、停用设备未贴停用标识。 |  |
| 13 | 中山市恒利商品混凝土搅拌有限公司 | - 1、混凝土合格证未上传到系统； - 2、出厂检验试块、试件未按年度连续编号； - 3、未见基本性能试验报告。 |  |
| 14 | 中山市富业商品混凝土有限公司 | \ |  |
| 15 | 中山市宏基混凝土有限公司 | 物检室、混凝土力学室、混凝土成型试配室、标准养护室的温、湿度不符合要求。 |  |
| 16 | 中山市盈基混凝土有限公司 | 1 、水泥压力试验机校准点位不足; 2 、部分设备现场未能提供校准证书; 3 、现场未能提供人员社保证明、工作简历; 4 、减水剂自检未检测氯离子含量; 5 、抗渗试验原始记录缺失(样品编号: HNT2302921 )。 |  |
|  | 中山市大鹏混凝土有限公司 | 1、化学分析室未按照化学试剂安全进行分类管理； 2、混凝土成型试配室面积不符合规范要求； 3、标准养护室湿度不符合规范要求； 4、部分砂浆试件没有唯一性标识，部分原始记录缺少签字，信息不全。 |  |
| 序号 | 受检单位名称 | 检查发现存在的安全隐患 | 备注 |
| 17 | 中山市恒盛混凝土有限公司 | 1 、试验室各功能区域划分混乱，温湿度控制设备不足; 2 、未配备分度值为1g 的天平、比表面积仪; 3 、混凝土抗折试验机校准点位不足; 4 、部分设备现场未能提供计量证书; 5 、水泥胶砂跳桌基座、胶砂振实台基座不符合尺寸、重量要求; 6 、标养室无湿度记录，温度记录频次不满足要求; 7 、原材料进场自检参数中，粉煤灰缺游离氧化钙,外加剂缺氯离子含量; 8 、配合比只有计算书，无正式报告。 |  |
| 18 | 中山市市政混凝土工程有限公司 | 1、混凝土进场验收单中的必填信息内容不完整； 2、混凝土进场验收生产线编号与实际上传信息不相符； 3、仪器设备的唯一性标识不清晰； 4、混凝土抗压试验原始记录未见试验及校核人员签名，未见尺寸规格记录； 5、水泥胶砂养护箱温度未达到规范要求； 6、砂氯离子检验原始记录未采用最新的国家规范； 7、碎石原始记录更改未签名； 8、混凝土抗压原始记录试件编号空白，无法与检测报告匹配关联。 |  |
| 20 | 中山市恒业商品混凝土有限公司 | 1 、混凝土抗折试验机校准点位不足; 2 、部分设备现场未能提供校准证书; 3 、减水剂自检未检测氯离子含量。 |  |
| 21 | 中山市隆宏混凝土有限公司 | 1 、现场未能提供下列资料:生产设备维修保养记录；生产、试验用计量设备、试模自校记录;大批量配合比试验报告；混凝土强度异常相应处理措施; 2 、原材料进场自检参数不全,缺少砂氯离子含量。 |  |
| 22 | 中山市联盛混凝土搅拌有限公司 | 1、粉煤灰进场自检参数不全; 2、水泥胶砂振动台基座尺寸不符合规范要求。 |  |
|  | 中山市盈建混凝土有限公司 | - 1、混凝土进场验收单中的必填信息内容不完整； - 2、混凝土进场验收生产线编号与实际上传信息不相符； - 3、化学药品未进行专柜专人保管； - 4、水泥试验原始记录未见试验及校核人员签名； - 5、水泥胶砂未进行标准养护； - 6、未见砂氯离子检验原始记录； - 7、化学分析室与资料室未按功能分区； - 8、混凝土试验员只有三人，不满足规范要求4人； - 9、未见砂的氯离子第三方检测报告； - 10、9月5日之后的混凝土进场验收单部分无中山住建二维码； - 11、部分试验室设备未配备齐全，部分设备无计量证书。 |  |
| 24 | 德润混凝土(中山)有限公司 | \ |  |